Материалы, технологии и оборудование  для производства

стеклопластика и искусственного камня

# ООО "Нестком", Россия, г. Новосибирск, ул. Петухова 16/1, офис 205

тел.: (383) 342-00-10, 342-62-38, т/ф. 342-86-72

office@nestcom.ru

www.nestcom.ru

G 300 TPB

#### Свойства

Смола тиксотропнаая, предускоренная, на ортофталиевой основе, со средним временем гелеобразования.

Характеризуется хорошими механическими свойствами, высокой термостойкостью и хорошей устойчивостью к гидролизу.

Оптимальная толщина ламината «мокрое на мокрое» 4-10 мм.

Эмиссия стирола при работе ниже, чем при использовании обычных смол.

#### Область применения

G 300 TPB  используется для производства емкостей для нефти , септик – тенк (емкости для жидких продуктов, Воды и т.д.), корпусов для машин, лопастей для ветрянных мельниц, труб и упроченных стеклопластиковых матриц.

Сертификация

G 300 TPB рекомендована для использования  Det  Norske Veritas.

#### Качество

Продукты, производимые и распространяемые Neste Chemicals Polyester, имеют сертификат качества и соответствуют требованиям Системы Стандартов Качества

ISO 9001(1994), стандарту Системы Управления Охраной Окружающей среды ISO 14001 (1996) и стандарту Общей Системы Управления Здоровья и Безопасности OHSVS (1997)

Det Norske Veritas.

##### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ

# ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ: ненасыщенные полиэфиры в растворе стирола

ПОЖАРОБЕЗОПАСТНОСТЬ: горючая  жидкость

ТРАНСПОРТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ: IMCO 3.3 UN n 1866

ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ: 32 0C

### ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: химические огнетушители

КОЖА: смыть водой с мылом

###### ГЛАЗА: немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

###### ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА: жидкая смола должна быть абсорбирована негорючим                сорбентом (напр. песком)

ДОСТАВКА

Автоцистерна или в невозвратной таре (220 кг)

СКЛАДИРОВАНИЕ

Рекомендуется, чтобы все подобные материалы хранились при постоянной температуре не выше 20 0C и вне недосягаемости прямых солнечных лучей.

Срок хранения – мах 6 (шесть) месяцев. Хранение дольше указанного срока или складирование вне помещения может повлиять на такие свойства жидких смол как время гелеобразования и вязкость.

Информация, содержащаяся в данном листке, является правильной и точной в пределах нашей компетенции. Все предложения и рекомендации даются без гарантии, так как на условия применения продукта контроль изготовителя не распространяется.

| Свойства неотвержденной смолы G 300 TPB | ###### Номинальное число | ###### Единица измерения | ###### Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Кислотное число | 14 | ### мг КОН/г | ISO 2114 |
| ### Вязкость при 23 0C - по Брукфильду RVT sp 2 /10 rpm - Кон & Плат | 1100 250 | мПа мПа | ISO 2555 ISO 2884 |
| ### Содержание стирола | 42 | % | SFS 4864 |
| Плотность | 1,1 | ### кг/дм3 | ISO 2811 |
| Отверждение при 23 0C (1) -время гелеобразования -экзотермический пик | 45 115 | Мин. С | NESTE D006 NESTE D006 |

- 100г смолы + 1% МЕК-пероксид

| Свойства отвержденной смолы G 300 ТРВ | Номинальное число | Единица измерения | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердость | 45 | Баркол | ASTM D 2583 |
| Температура начала термической деформации (HDT, 1.81 Мпа) | 95 | 0C | ISO 75/А |
| Сопротивление изгибу | 110 | мПа | ISO 178 |
| Модуль гибкости | 3800 | мПа | ISO 178 |
| Удлинение на разрыв | 70 | мПа | ISO 527 |
| Модуль удлинения | 3300 | мПа | ISO 527 |
| Относительное удлинение при разрыве | 3,5 | % | ISO 527 |